2021年漯河市水泥产品质量市级监督抽查结果通报

近期，漯河市市场监督管理局对本市企业生产的水泥产品质量进行了监督抽查。本次共抽查产品6批次，经检验，全部合格。

本次监督抽查依据GB175-2007《通用硅酸盐水泥》标准要求，对以下项目进行了检验：三氧化硫、氧化镁、氯离子、烧失量、不溶物、碱含量、压蒸膨胀、细度（+45μm）、安定性（试饼法）、标准稠度用水量、凝结时间、比表面积、抗折强度（3d、7d、28d）、抗压强度（3d、7d、28d）。

具体抽查结果如下：

2021年漯河市水泥产品质量监督抽查所检项目 符合 相关标准的产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通硅酸盐水泥 | 锦信牌 | 42.5 | 2021.4.21 | 漯河永信建材有限公司 |
| 2 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 锦信牌 | P·F 32.5 | 2021.4.21 | 漯河永信建材有限公司 |
| 3 | 复合硅酸盐水泥 | 铁星 | P·C 42.5 | 2021.4.20 | 临颍许临铁星水泥有限公司 |
| 4 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 铁星 | P·F 32.5 | 2021.4.20 | 临颍许临铁星水泥有限公司 |
| 5 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 华强大地 | P·F 32.5 | 2021.4.20 | 舞阳县华裕水泥有限责任公司 |
| 6 | 复合硅酸盐水泥 | 华强大地 | P·C 42.5 | 2021.4.20 | 舞阳县华裕水泥有限责任公司 |