2021年漯河市文具产品质量市级监督抽查结果通报

近期，漯河市市场监督管理局对本市企业生产的文具产品质量进行了监督抽查。本次共抽查产品6批次，经检验，全部合格。

本次监督抽查依据GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》标准要求，对以下项目进行了检验：可迁移元素含量（针对橡皮），游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量（针对固体胶）。

具体抽查结果如下：

2021年漯河市文具产品质量监督抽查所检项目 符合 相关标准的产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4B美术用橡皮 | 远光 | No.160 40x24.5x13.5mm | 2021.04 | 漯河市远光文具有限公司 |
| 2 | 高级水果橡皮擦 | 双叶文具 | ER-2185 | 021-4 | 漯河市双叶文具有限公司 |
| 3 | 人鱼公主橡皮擦 | 双叶文具 | 8-027 | 020-11 | 漯河市双叶文具有限公司 |
| 4 | 交通工具橡皮擦 | 罗弗 | ER-5371 | 01016 | 漯河市罗弗文具制造有限公司 |
| 5 | 固体胶 | 罗弗 | GA1045 | 01224 | 漯河市罗弗文具制造有限公司 |
| 6 | PVP高粘固体胶 | 罗弗 | GA1048 | 10302 | 漯河市罗弗文具制造有限公司 |

重点提示：

本次检验项目均合格，其中橡皮产品的可迁移元素全部为“未检出”，不具有明显的重金属超标风险。两款固体胶产品有微量甲醛检出（0.04g/kg），但远低于标准限值（1g/kg）。甲醛是一种常见的有害物质，可能存在于包括多种水基型胶粘剂的各种产品中。由于消费者接触甲醛的途径很多，即使购买的每一种产品甲醛含量均合格，总体上也可能会摄入较多甲醛，面临一定的健康风险。因此，甲醛污染应当得到全社会的长期关注。消费者需要购买甲醛含量尽可能低的产品，政府部门需要定期组织对相关行业的调研，在必要时进一步收紧法规限值。